## Slide 1
ТЕМА УРОКА:
Виды переноса электродного металла на изделие

## Slide 2: - образовательная: изучить виды переноса электродного металла на изделие; - развивающая: развитие навыков применение теоретический знаний на практике; - воспитательная: воспитать трудолюбие и ответственное отношение к работе.
ЦЕЛИ УРОКА:

## Slide 3
Назовите виды дуговой сварки.
Какие условия необходимы для зажигания дуги?
Какая дуга называется стабильной?
Как классифицируются сварочные дуги по роду тока?
Назовите виды в.а.х. сварочных дуг.
Актуализация
опорных знаний

## Slide 4: В зависимости от способа дуговой сварки существуют различные виды переноса электродного металла в сварочную ванну. От этого зависит производительность сварки и её качество. Квалифицированный сварщик обязан учитывать все нюансы сварочного процесса для выполнения своей работы, в том числе и вид сварки, от которого зависит перенос электродного металла на изделие.

## Slide 5: Дуга расплавляет электрод достаточно быстро, приблизительное время плавления электрода 3 мин. Расплавленный электродный металл переходит в сварочную ванну в виде отдельных капель. Количество капель зависит от диаметра электрода (Øэл) и силы тока (Iсв ).

## Slide 6: Возможен крупнокапельный и мелкокапельный (струйный) перенос металла. В зависимости от типа переноса металла изменяется производительность труда, характер формирования шва и качество сварного соединения, поэтому сварщик должен знать условия, при которых достигается нужный перенос электродного металла.

## Slide 7: При сварке плавящимися электродами с обмазкой перенос осуществляется в основном крупными каплями.

## Slide 8: Образование одинаковых капель с одинаковой частотой их переноса при сварке покрытыми электродами практически невозможно. Большую стабильность переноса электродного металла дает струйный перенос мелкими каплями

## Slide 10: Уменьшение тока при сохранении длины дуги приводит к увеличению объема капли. При этом уменьшается частота переноса, что снижает количество переносимого металла в единицу времени. И наоборот, чем больше ток, тем меньше капля и больше частота переноса.

## Slide 11: Таким образом, для увеличения производительности труда и улучшения процесса формирования шва необходимо при уменьшении тока уменьшать длину дуги.

## Slide 12: Во время переноса на каплю металла действуют различные силы. Под действием силы тяжести Fт капля перемещается вниз.

## Slide 13: Во время сварки в нижнем положении сила тяжести играет положительную роль при переносе капли электродного металла в сварочную ванну, а при сварке в вертикальном и особенно в потолочном положениях она препятствует процессу переноса капли на металл.

## Slide 14: Внутри крупной капли находятся газы. Под действием внутреннего давления газов Fд.г. капля разрывается и образуются мелкие капли и брызги. 10% электродного металла теряется на брызги и пары.

## Slide 15: Действие силы электромагнитного поля Fэ.п. заключается в том, что вокруг электрода при прохождении по нему тока образуется магнитное поле.

## Slide 16: Сила поверхностного натяжения Fп.н. придает капле расплавленного металла форму шара и сохраняет эту форму до момента её соприкосновения с поверхностью расплавленной ванны.
Она способствует удержанию жидкого металла ванны при сварке в потолочном положении.

## Slide 17: С увеличением количества расплавленного металла на конце электрода под действием магнитных сил образуется перешеек. По мере уменьшения сечения перешейка плотность тока возрастает, магнитные силы увеличиваются и усиливают свое сжимающее действие, стремясь оторвать каплю от электрода.

## Slide 19: ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ:
Какие типы переноса электродного металла вы знаете?
На что влияет тип переноса электродного металла?
Как повысить стабильность переноса, увеличить производительность труда и улучшить процесс формирования шва?
Как называется тип переноса при ручной дуговой сварке?
Почему при уменьшении тока необходимо уменьшать длину дуги?