## Slide 1: FOTODUÝUJY METAL-DIELEKTRIK-ÝARYMGEÇIRIJI NANOSTRUKTURALARDA LAWINLI KÖPELME EFFEKTINIŇ EKSPERIMENTAL USULDA ÝÜZE ÇYKARYLYŞY ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ ЛАВИННОГО УМНОЖЕНИЯ В ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ НАНОСТРУКТУРАХ МЕТАЛЛ-ДИЭЛЕКТРИК-ПОЛУПРОВОДНИК
Daulbaý Melebaýew
Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň
Gün energiýasy instituty

## Slide 2: FOTODETEKTORYŇ KONSTRUKSIÝASY КОНСТРУКЦИЯ ФОТОДЕТЕКТОРА

## Slide 3: GAP FOTODETEKTORLARYŇ ESASY PARAMETRLERI (300 K) ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ GAP ФОТОДЕТЕКТОРА (300К)
№ | FD-laryň belgisi | S, mm2 | δ, Å | λmax, nm | SI, A/W λmax | SI, A/W 254 nm | PP, W·HZ-1/2 λmax
1 | FDM-2K | 31 | 15 | 390 | 0.12 | 0.06 | 5·10-15
2 | FDM-4 | 18 | 38 | 360 | 0.14 | 0.10 | 4.2·10-15
3 | FDM-5 | 25 | 45 | 360 | 0.14 | 0.085 | 5.4·10-15
4 | FDAS [5] | 0.8 | - | 430 | 0.15 | 0.05 | 7.6·1015

## Slide 4: NANOSTRUKTIRLENEN AU-OKISEL-GAP ŞOTTKI PÄSGELÇILIGIŇ SPEKTRAL FOTODUÝUJYLYGY СПЕКТРАЛЬНАЯ ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ БАРЬЕРОВ ШОТТКИ AU-ОКИСЕЛ-GAP

## Slide 5: NANOSTRUKTIRLENEN ŞOTTKI FOTODIODYNDA LAWINLI FOTOEFFEKTIŇ ÝÜZE ÇYKYŞY ОБНАРУЖЕНИЕ ЛАВИННОГО ФОТОЭФФЕКТА В НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ФОТОДИОДАХ ШОТТКИ