## Slide 1: ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ
Преподаватель материаловедения Яковлева А.И. «Советский техникум-интернат»
2024г.

## Slide 2: ПЛАН
Натуральные волокна растительного происхождения (хлопок и лен)
Натуральные волокна животного происхождения (шелк и шерсть)
Химические волокна
Свойства тканей
Виды ткацких переплетений. Дефекты тканей.

## Slide 3: Классификация волокон
волокно
натуральные
химические
растительного
происхождения
животного
происхождения
искусственные
синтетические
минеральные
хлопок
лен
шелк
шерсть
асбест
вискозное
ацетатное
капрон
лавсан
нитрон
лайкра

## Slide 4: Хлопок
Хлопчатник - однолетний кустарник. Волокна– хлопок. Это волоски на семенах хлопчатника. Они белого цвета, короткие 6-52 см, тонкие, слабоизвилистые, мягкие , прочные, матовые (без блеска).

## Slide 5: Лен
Лен – травянистое растение. Волокна –лен. Их получают из стеблей растений. Они светло – серого цвета, длинные (до 100 см), прямые, очень прочные, на ощупь жесткие, блестящие. По всей своей длине имеют неодинаковую структуру.

## Slide 6: Сравнительные характеристики свойств хлопчатобумажных и льняных тканей
Свойства тканей | Ткани | 
 | Хлопчатобумажные | льняные
Физико-механические Прочность Сминаемость | Менее прочные, чем льняные. Сминаемые | Прочные Сильносминаемые
Гигиенические Гигроскопичность Воздухопроницаемость | Высокая Высокая | Выше , чем у хлопчатобумажных Средняя
Технологические Осыпаемость нитей Усадка | Слабая Значительная | Средняя Значительная
Эксплуатационные Износостойкость Растяжимость | Ноские Большая растяжимость по утку, так и по основе | Большие ноские Малорастяжимые как по утку, так и по основе

## Slide 7: Признаки определения хлопчатобумажных и льняных тканей
признаки | ткань | 
 | хлопчатобумажная | льняная
Блеск | Матовая | Блестящая
Гладкость поверхности | Шероховатая | Гладкая
Мягкость | Мягкая | Жесткая
Растяжимость: по основе по утку | Небольшая Большая | Небольшая Небольшая
Гладкость нитей | Пушистые | Гладкие
Вид обрыва нитей | В виде ветки | Волокна с заостренными концами кисточки
Толщина | Тонкие | Толстые
Горение | Желтое пламя, запах желтой бумаги, остаток – «скелет» ткани. | 

## Slide 8: Шерсть
Шерсть – волосяной покров животных(овец, коз, верблюдов, ангорской козы, альпака,ламы).

## Slide 9: Первичная обработка шерсти
Стрижка – руно (т.е. пласт шерсти);
Дезинфекция;
Сортировка по качеству – пух, средний волос, ость, мертвый волос;
Трепание для разрыхления и удаления примесей;
Промывка для удаления жира и грязи;
Сушка в сушильных камерах горячим воздухом.
Полученное шерстяное волокно отправляют на прядильные фабрики для получения пряжи.
В домашних условиях шерстяную пряжу прядут с помощью прялки и веретена.

## Slide 10: Свойства волокон шерсти
Длина – от 2 см до 4,5 см;
Цвет – природный;
Толщина – тонкие и толстые;
Мягкость – мягкие, пушистые;
Извитость – сильное извитые, упругие;
Прочность – ниже, чем у хлопка;
Горение – горит слабо, образуя шарик – спек черного цвета, чувствуется запах жженого пера, рога;
Обрыв нити – кисточка с расходящимися извитыми волоконцами.

## Slide 11: Свойства шерстяных тканей
Физико-механические:
Мягкие, прочные, стойкие к износу, почти не мнутся, хорошо драпируются, поверхность шероховатая.
Гигиенические:
Хорошо пропускают воздух, впитывают влагу сохраняют тепло, пылеемкие.
Технологические:
При раскрое тянуться, срезы обладают осыпаемостью нитей, при стачивании на швейной машине могут прорубаться, дают большую усадку после стирки, уплотняются, нити жестких шерстяных тканей раздвигаются в швах.

## Slide 12: Шелк
Шелк – волокно представляет собой очень тонкую нить, которую выделяет гусеница тутового шелкопряда.

## Slide 13: Первичная обработка шелка
Шелкопряды развиваются в несколько стадий:
а) яйцо (грена)
б) гусеница
в) куколка
г) бабочка.

## Slide 14
Вылупляющиеся из яйца гусеницы развиваются 20-30 дней и к концу этого срока начинают в течение 3-х дней выделять и вить нити в виде кокона, после чего превращаются в куколку, а через 2-3 недели в бабочку, которая живет 10-15 дней.
Для получения шелка ход развития шелкопряда прерывают. Собранные коконы разматывают, соединяя по 3-8 нитей вместе, получая шелк – сырец. Из него на прядильных фабриках наливают пряжу.

## Slide 15: Свойства волокон шелка
Длина – 700-1000м (нити);
Цвет – светлый, с нерезким блеском;
Толщина – очень тонкие, гладкие;
Мягкость – мягкие;
Извитость – прямые, упругие;
Прочность – прочные;
Горение – при сильном нагревании становится хрупкими и разрушаются, при горении на конце образуется секшийся черный наплыв, чувствуется запах жженого пера;
Обрыв нити концы обрыва имеют вид связной массы волокон.

## Slide 16: Свойства волокон шелка
Мягкие, легкие, прочные, хорошо драпируются, почти не мнутся.
Гигиенические:
Хорошо пропускают воздух, впитывают влагу, быстро сохнут.
Технологические:
Физико-механические:
Сильно тянуться, сильно осыпаются при раскрое, скользят, прорубаются при обработке на швейной машине, дают большую осадку.

## Slide 17: Признаки вида тканей
Признак | Хлопчато- бумажная | Льняная |  | Шерстяная | Натуральный шелк
Блеск | Матовый | Резкий |  | Малозаметный | Нерезкий
Гладкость | Шероховатая | Гладкая |  | Шероховатая | Гладкая
Мягкость | Мягкая | Жесткая |  | Средней жесткости | Мягкая
Сминаемость | Малая | Значительная |  | Малая | Малая
Извитость нитей | Мало извитая | Прямая |  | Извитые | Прямые
Вид обрыва нитей | Ватка | Кисточка из прямых волоконец |  | Кисточка с расходящимися извитыми волоконцами | Связанная масса волоконец
Горение | Остаток – «скелет» ткани, запах жженой бумаги |  |  | Остаток – спек в виде шарика, запах жженого пера. | 

## Slide 18: Контрольные вопросы
Назовите, какие волокна изучали на уроке?
К какой группе волокон они относятся?
Какого происхождения классе.
К какой группе волокон они относятся?
Какого происхождения эти волокна?
С какими волокнами вы познакомились сегодня на эти волокна?

## Slide 19: Свойства тканей
Ткани отличаются друг от друга по волокнистому составу, переплетению нитей, прочности, по способности пропускать воздух и сохранять тепло. Все эти особенности тканей называют их свойствами.
Все свойства тканей делят на:
Физико - механические - устойчивость ткани к трению, растяжению, образование заминов и складок.
Гигиенические - способность ткани удерживать тепло, пропускать воздух, впитывать влагу, электризоваться при носке.
Технологические – поведение ткани при шитье и стирке.
Эксплуатационные – поведение ткани в процессе носки.

## Slide 20: Свойства тканей
Свойства тканей зависит от свойств волокон, от вида и структуры пряжи и от характера отделки тканей.
Свойства ткани влияют на выбор модели и обработку изделия.
Все свойства ткани делятся на:
- механические
- физические
- технологические

## Slide 21: Механические свойства
Механические свойства определяют в зависимости от того, как реагирует материал на действие различных внешних сил. Под действием этих сил материал деформируется: изменяются его размеры и формы.
К механическим свойствам ткани относятся:
-прочность – способность ткани противостоять разрыву;
-сминаемость – способность ткани во время сжатия и давления образовывать мелкие морщины и складки;
-драпируемость – способность ткани держать круглые складки в висячем положении;
- износостойкость – способность ткани сохранять первоначальный вид под воздействием трения, температуры, света, влаги и т.п.

## Slide 22: Физические свойства
Физические свойства – это свойства, направленные на сохранение здоровья человека. К ним относятся:
теплозащитные свойства – это способность ткани сохранять тепло человеческого тела, эти свойства зависят от волокнистого состава, толщины, плотности и вида отделки ткани;
пылеемкость – способность ткани удерживать пыль и другие загрязнения;
Гигроскопичность – способность ткани впитывать влагу.

## Slide 23: Технологические свойства
Технологические свойства проявляются в том, как ведет себя ткань при изготовлении из нее различных изделий, начиная с раскроя и заканчивая влажно- тепловой обработкой. К технологическим свойствам относятся:
Скольжение – перемещение ткани при раскрое и стачивании;
Осыпаемость – нити не удерживаются на открытых срезах, осыпаются, образуя бахрому;
Усадка – уменьшение размеров ткани под воздействием тепла и влаги;
Растяжение – способность ткани вытягиваться при стачивании.

## Slide 24: Лицевая и изнаночная стороны тканей
Внешний вид тканей зависит от вида ткацкого переплетения. К таким тканям относятся бельевые, платьевые, подкладочные.
В основном ткани имеют различные лицевую и изнаночную стороны.
Лицевую и изнаночную стороны в ткани можно определить по следующим признакам:
По краю ткани – около кромок имеются проколы. На лицевой стороне ткань в местах проколов более выпуклая.
В гладких тканях изнаночная сторона более пушистая чем лицевая, т.к. на изнаночную сторону выводят ткацкие дефекты.
По рисунку ткацкого переплетения.

## Slide 25: Контрольные вопросы
Как определить лицевую сторону в гладко крашенной ткани?
Что представляют собой механические, физические и технологические свойства?
Каковы положительное качества шерстяных и шелковых тканей?
Назовите отрицательные качества шерстяных и шелковых тканей.
Как влияет осыпаемость нитей на раскрой изделий?
Чем отличаются режимы влажно-тепловой обработки шерстяных и шелковых тканей?

## Slide 26: Химические волокна
Это волокна, созданные искусственным путем с помощью физических и химических процессов.
Затраты на производство химических волокон значительно ниже, чем на производство
натуральных .Волокна можно получить с заданными свойствами.

## Slide 27: Вискозное волокно
К недостаткам вискозного волокна относятся лёгкая сминаемость, значительная потеря прочности в мокром состоянии и недостаточная устойчивость к истиранию. Эти недостатки в той или иной степени могут быть устранены последующими модификациями и обработкой.

## Slide 28: Вискозное волокно
К недостаткам вискозного волокна относятся лёгкая сминаемость, значительная потеря прочности в мокром состоянии и недостаточная устойчивость к истиранию. Эти недостатки в той или иной степени могут быть устранены последующими модификациями и обработкой.

## Slide 29: Ацетатное волокно
Исходным сырьем являются отходы древесины и хлопка. Волокна тонкие, упругие, хорошо окрашиваются, обладают повышенными теплоизоляционными свойствами, светостойкостью, сильно электризуются, растворяются в ацетоне. Блеск- матовый. Поверхность- гладкая, скользкая. Прочность- высокая, в мокром состоянии незначительно уменьшается. Сминаемость- малая. Горение- желтое пламя с образованием темного наплыва, пахнущего уксусом.

## Slide 30: Лавсан
Обладает устойчивостью к действию воды, упруг .Складки на изделиях сохраняются после стирки и чистки. По теплопроводности и несминаемости похож на шерсть. Блеск- резкий. Поверхность- гладкая. Прочность –прочное, не уменьшается в мокром состоянии. Горение- горит слабовато- желтым цветом с выделением черной копоти.

## Slide 31: Капрон
Капрон- похож на шелк, боится больших температур, устойчив к действию кислот, не выцветает. Блеск- резкий. Поверхность- гладкая. Прочность- прочное, не уменьшается в мокром состоянии. Горение- плавиться, а затем загорается голубовато- желтоватым пламенем, запах сургуча.

## Slide 32: Нитрон
Нитрон- трудно отличить от шерсти, волокно теплостойко , светостойко, боится действия щелочей, упруго. Изделия из нитрона после стирки сохраняют свою форму, не требуют утюжки. Блеск- матовый. Поверхность- гладкая. Прочность- прочное ,не уменьшается в мокром состоянии. Горение- горит вспышками , интенсивно, выделяя черную копоть.

## Slide 33: Лайкра
Волокно лайкры бывает матированное (белое), полупрозрачное и прозрачное. К основным свойствам лайкры следует отнести высокую растяжимость (в 6-8 раз), причем при прекращении нагрузки волокно возвращается в исходное состояние. Лайкра пропускает воздух и хорошо стирается. Лайкра придает изделию специфические качества, в частности — обеспечивает свободу движения и сохраняет форму, а также препятствует образованию складок.

## Slide 34: Контрольные вопросы
1.Плащ, сшитый из какой ткани будет непромокаем?
2. Какую ты выберешь ткань для создания красивой драпировки ?
3. Почему из льняной ткани не шьют теплую одежду?
4. Срезы каких тканей необходимо обработать после раскроя?
5.Изделия из какой ткани не дают усадку?

## Slide 35: Виды ткацких переплетений. Дефекты тканей.
Переплетением нитей в ткани называется порядок взаимного перекрытия нитей основы нитями утка.
Ткацкие переплетения подразделяются на простые и сложные.
К простым переплетениям относятся:
Полотняное – ровная матовая поверхность, одинаковая с лицевой и изнаночной сторон.
Саржевое – покрыта диагональными полосками, образующимися вследствие смещения рисунка переплетения на одну основную нить при каждой последующей прокидке утка
Сатиновое- лицевая сторона ткани состоит из длинных уточных перекрытий;
Атласная – состоит из основных нитей, поэтому лицевая поверхность ткани получается гладкая, блестящая.

## Slide 36: Классификация ткацких переплетений

## Slide 38: Саржевое переплетение
При этом переплетении нити основы перекрывают две нити утка, пропуская одну. На лицевой стороне образуется рисунок в виде рубчика, идущего в косом направлении полотна ткани.
Ткани саржевого переплетения мягкие, хорошо драпируются, но имеют большую растяжимость по косому направлению, срезы обладают большой осыпаемостью.
По сравнению с тканями полотняного переплетения более плотные, толстые, тяжелые, менее прочные.
Саржевым переплетением вырабатывают ткани: саржа, кашемир, шотландка, фланель, бумазея.

## Slide 39: Сатиновое и атласное переплетение
В сатиновым переплетении нить утка перекрывает четыре и более нитей основы, а в атласном- нить основы перекрывает четыре и более нитей утка. Ткани с этими переплетениями с лицевой стороны гладкие блестящие, а с изнаночной- матовые. Они мягкие, но менее прочные, чем ткани полотняного переплетения. Скользят при раскрое, сильно растягиваются по косому срезу, срезы осыпаются. Ткани с сатиновым (сатин, драп), и атласным (атлас, крепатлас) переплетениями плотные, тяжелые.

## Slide 40: Сатин Атлас

## Slide 41: Свойства тканей с различными видами переплетения нитей
Свойства тканей | Переплетение нитей в ткани |  | 
 | полотняное | Саржевое | сатиновое
прочность | очень прочная | Малая прочность | Прочная
осыпаемость | малая | средняя | Большая
растяжимость | малая | большая | Средняя
мягкость | средняя | большая | Очень большая
драпируемость | средняя | высокая | Очень высокая
скольжение | нет | малое | большое

## Slide 42: Признаки тканей с различным нитей
Свойства тканей | Переплетение нитей в ткани |  | 
 | полотняное | саржевое | сатиновое
Вид с лицевой и изнаночной стороны ткани | одинаковый | неодинаковый | Неодинаковый
Поверхность ткани | ровная, матовая | в рубчик | ровная, блестящая
Гладкость | средняя | большая | очень большая

## Slide 43: Дефекты ткани
Низкое качество пряжи
Утолщение нити основы или утка
Загрязнение ткацкого станка
Масляные и другие пятна на ткани
Разладка механизмов ткацкого станка
Пропуск одной или нескольких нитей основы или утка; переплетение двух нитей вместо одной; провисание, раздвижка или обрыв нитей; сбитый рисунок ткацкого переплетения.

## Slide 44: Дефекты крашения и печати возникают по причинам
Непропечатан-ные места
Отсутствие части или отдельных деталей рисунка, нечеткое изображение рисунка
Перекос рисунка
Возникает при неравномерном натяжении ткани при печатании
Засечка
Полоса без рисунка на ткани, которая получается при печатании в результате образования складки во время нанесения рисунка